**CRESAMIN RED SU BAZLI DİJİTAL PİGMENT BOYA**

CRESAMİN RED Su bazlı Pigment boya, boya sirkülasyon sistemine sahip ve yüksek viskoziteli boyaların baskısına imkan veren piezoelektrik teknolojili kafalardan geçerek yüksek performanslı baskıya imkan tanır. CRESAMİN Red Su bazlı Dijital Pigment boya sahip olduğu yüksek renk örtücülüğü, parlaklık ve doygunlukla Reaktif baskı kalitesinde sonuçlar verir.

**Teknik özellikler :**

30ºC’deki Viskozite (cP): 10 – 11

Yüzey Tansiyonu (mN/m): 29 – 34

20ºC’deki Yoğunluk (g/cm3): 1,04 – 1,1

pH: 7,0 – 8,5

Partikül ölçüsü (nm): < 200

**Özellikler**

• Yüksek örtücülük, mükemmel renk performansı ve parlak renkler.

• Kumaş ile kurmuş olduğu kimyasal bağ formasyonu ile yüksek sürtünme, yıkama ve ışık haslıkları.

• Akma sorununu önleyerek, desenlerinizde mükemmel hat keskinlikleri almanızı sağlar.

• Sahip olduğu yüksek stabilite ve güvenilirlikle yüksek baskı hızlarına ulaşmanızı sağlar.

• Önde gelen boya sirkülasyon sistemine sahip baskı kafası markalarıyla uyumludur (Dimatix, Ricoh, Konica- Minolta…) ve bakım maliyetlerini düşürür.

• Çevre Dostu (GOTS, ECO-PASSPORT) Sertifikalarına sahiptir.